OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA I:

„Dostawa piasku dla Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie”

1.1	Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku płukanego:

•	Granulacja:				0 – 2 mm

•	Ilość:					min. 10 000 Mg, max. 18 000 Mg

Zamawiający zastrzega możliwość złożenia zamówienia na minimum 10 000 Mg.

•	Częstotliwość dostaw:	wg potrzeb Zamawiającego. Ilości i terminy dostaw każdej partii określonej ilościowo, zostaną uzgodnione z Wykonawcą z min. tygodniowym wyprzedzeniem.

•	Wszystkie koszty należy uwzględnić w cenie 1 Mg piasku.

1.2	Wymagania dodatkowe:

•	Miejsce dostawy: Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary.

•	Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

•	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty jakości dostarczonych materiałów (np. atesty, deklaracje).

1.3	Termin realizacji zamówienia – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w ilościach uzgodnionych z Wykonawcą, z możliwością przedłużenia okresu wykonania ze względu na zrealizowanie większej niż minimalna ilość zamówienia.

1.4	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb.

- Opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA II:

„Dostawa betonu konstrukcyjnego dla Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie”

1.1	Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę betonu konstrukcyjnego:

•	Klasa betonu:		C30/37

•	Klasa ekspozycji:	XC4;XD1;XF4;XA1; XM1

•	Klasa konstrukcji:	S3

•	Wodoszczelność:	W8

•	Ilość:			min. 450,00 m3 max. 600,00 m3

Zamawiający zastrzega możliwość złożenia zamówienia na minimum 450 m3.

•	Rozładunek:		pompogruszka z wysięgnikiem do 29 m

•	Częstotliwość dostaw:	wg potrzeb Zamawiającego. Ilości i terminy dostaw każdej partii określonej ilościowo, zostaną uzgodnione z Wykonawcą.

•	Wszystkie koszty należy uwzględnić w cenie 1 m3 betonu.

1.2	Wymagania dodatkowe:

•	Miejsce dostawy: Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary.

•	Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

•	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty jakości dostarczonych materiałów (np. atesty, deklaracje).

1.3	Termin realizacji zamówienia – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy w ilościach uzgodnionych z Wykonawcą, z możliwością przedłużenia okresu wykonania ze względu na zrealizowanie większej niż minimalna ilość zamówienia.

1.4	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb.