REMONT ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

- Zakres i przedmiot remontu

Przewidywane prace remontowe dotyczą następujących części obiektu:

- pomost kratownicowy przęsła głównego (nurtowego) o długości 165,0 m (11 modułów o długości 15,0 m każdy) na odcinku między podporami nr 11 (P1 mostu projektowanego) i nr 12 (P2 mostu projektowanego) w zakresie:

- stalowych elementów konstrukcji kratownicowej pomostu (wariant A),

- stalowych elementów konstrukcji kratownicowej pomostu z rozbiórką słupków, krzyżulców oraz pasów górnych wraz ze stężeniami wiatrowymi – w zakresie określonym w części rysunkowej projektu (wariant B),

- stalowych elementów konstrukcji taśmociągu,

- stalowych elementów obudowy (osłony) taśmociągu,

- cztery boczne przęsła kratownicowe o rozpiętości 30,0 m estakady lewo- i prawobrzeżnej prowadzące do przęsła głównego na odcinku między podporami P9 i P11 (P1 mostu projektowanego) oraz P12 (P2 mostu projektowanego) i P14 w zakresie:

- stalowych elementów konstrukcji nośnej przęseł,

- stalowych elementów konstrukcji taśmociągu,

- stalowych elementów obudowy (osłony) taśmociągu,

- podpory bocznych przęseł kratownicowych w zakresie:

- stalowych elementów konstrukcji podpór nr 8-9, 10, 13 oraz 14-15.

Nie przewiduje się prowadzenia prac remontowych w zakresie elementów mechanicznych taśmociągu bezpośrednio związanych z transportem materiałów (np. rolek).

Przedmiotem prac remontowych jest:

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych.

- Opis robót remontowych

  - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych

- Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowych

- przed przystąpieniem do prac malarskich elementy przeznaczone do zabezpieczeń antykorozyjnych należy oczyścić z zanieczyszczeń, rdzy, zgorzeliny walcowniczej, olejów, smarów i chemikaliów, pozostałości detergentów, itp. (szczególnie ważne jest oczyszczenie z tłuszczów, olejów i smarów, które w znacznym stopniu obniżają przyczepność powłoki malarskiej do podłoża),

- powierzchnie stalowe należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości  Sa2½ wg PN-EN ISO 8501-1,

- powierzchnia do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu,

- należy pamiętać o wyprawieniu krawędzi oraz trudnodostępnych miejsc pędzlem.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powinno spełniać wymagania:

- kategoria korozyjności środowiska C4 wg PN-EN ISO 12944-2,

- trwałość systemu powłokowego wg PN-EN ISO 12944-1 bardzo długa (VH) – powyżej 25 lat.

Grubość, liczbę i rodzaj powłok systemu zabezpieczenia antykorozyjnego należy dobrać odpowiednio do powyższych wymagań.

- Sposób prowadzenia prac

Prace należy prowadzić w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie terenu pod obiektem (w szczególności rzeki Odry) odpadami powstającymi podczas przygotowania powierzchni stalowych oraz materiałami stosowanymi do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych. W tym celu należy stosować w szczególności podesty robocze, siatki, osłony.

UWAGA:

Po oczyszczeniu konstrukcji stalowej należy dokonać oceny stanu technicznego konstrukcji, zwracając szczególną uwagę na ewentualnie odsłonięte miejsca korozji i ubytki.

NIE WYKLUCZA SIĘ KONIECZNOŚCI WYMIANY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, W PRZYPADKU ICH ZNACZNEGO STOPNIA SKORODOWANIA.