Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB)

1. WSTĘP .

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych przy użyciu asfaltu lanego z obcinaniem krawędzi dróg gminnych w Pruszczu Gdańskim w 2025 r.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie   remontu cząstkowego przy użyciu betonu asfaltowego  i  obejmują:

- naprawę średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego /powyżej 2 cm do 8cm/ o     nienaruszonej  podbudowie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Remont cząstkowy - zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi techniczne do natychmiastowego  wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również  zabiegi, o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości  użytkowych, lecz hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.  Pojęcie "remont cząstkowy nawierzchni" mieści się w ogólnym pojęciu "utrzymanie nawierzchni",  a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem "utrzymanie dróg".

1.4.2.  Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na nie większą niż grubość warstwy   ścieralnej.

- Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy  ścieralnej.

- Asfalt lany - mieszanka mineralna otoczona odpowiednią ilością asfaltu, spełniająca wymagania PN-S 96032 [1], układana na gorąco ręcznie lub odpowiednimi układarkami mechanicznymi, nie wymagająca zagęszczania w czasie wbudowywania.

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi normami  i definicjami  podanymi w OST D-00.00.00.  "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania podano w SST D-00.00.00.

1.6. Lokalizacja robót

Według ustaleń z Zamawiającym – drogi gminne w Pruszczu Gdańskim

2. MATERIAŁY

2.1 Asfalt lany powinien  być wytwarzany i wbudowywany wg OST D -05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”. Składniki mieszanki  mineralnej do asfaltu lanego powinny być tak dobrane , aby:

- wymiar największego ziarna w mieszance nie był większy od 1/3 głębokości wypełnianego ubytku (przy ubytkach do 50mm)

- mieszanka mineralna miała uziarnienie równomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki mieściła się w granicznych dobrego uziarnienia wg PN-S-96025.

Próbki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego lub wycięte z nawierzchni (po naprawie ubytku) powinny wykazywać następujące właściwości:

- zawartość wolnych przestrzeni, %V nie więcej niż                     - 2,0

- nasiąkliwość , % m/m., nie więcej niż                                        -  0,5

- penetracja trzpieniem o powierzchni 5cm2 w temp. 40°C ,

- po 30 minutach , mm, nie więcej niż                                           -  5

d)  rozmieszczenie ziaren kruszywa w przełomie gotowej warstwy, równomierne.

2.2. Receptura

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed rozpoczęciem wbudowywania  do zatwierdzenia receptę na asfalt lany .

3. SPRZĘT

Do wbudowywania asfaltu lanego należy zastosować niżej wymieniony sprzęt :

- kotły produkcyjno-transportowe holowane przez ciągniki lub samochody

- kotły transportowe montowane na samochodach

- sprężarki,

- skrapiarki, ,

- przecinarki do cięcia nawierzchni bitumicznych,

- transport samochodowy,

- taczki, żelazka żeliwne, koksowniki, zacieraczki, gładziki, łopaty, szczotki, listwy drewniane lub stalowe w przypadku układania ręcznego.

4. TRANSPORT

- Do transportu asfaltu lanego można stosować:

- kotły produkcyjno-transportowe holowane przez ciągnik lub samochód,

- kotły transportowe montowane na samochodach .

- W czasie transportu asfaltu lanego należy utrzymywać temperaturę wytwarzania, która jest jednocześnie temperaturą wbudowania w nawierzchnię.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Opracowanie i zatwierdzenie recepty na wykonanie asfaltu lanego zgodnie z zasadami

zawartymi w PN-S-96032 [1].

5.2. Roboty przygotowawcze

- wycięcie krawędzi oznaczonych ubytków

- oczyszczenie ubytków z kurzu , błota itp. +  ew. ich osuszenie .

- skropienie ubytków ( szczególnie krawędzi ) lepiszczem asfaltowym

5.2. Wytwarzanie asfaltu lanego .

5.2.1. Wytwarzanie masy w kotłach

Masa asfaltu lanego wytwarzana jest w specjalnych  kotłach przewoźnych lub  stacjonarnych .

W okresie od maja do września cykl produkcyjny trwa ok. 6 godzin , natomiast w okresie wiosennym i jesiennym , zależnie od temperatury trwa 10 -11 godzin , na długość cyklu  ma również wpływ zawilgocenie kruszywa . Jednak tak długie ogrzewanie masy wpływa  niekorzystnie na właściwości asfaltu . Aby tego uniknąć należy wstępnie suszyć   kruszywo oraz ustawiać kotły w miejscach chroniących przed przewiewem .

Dozowanie składników ściśle według receptury powinno przebiegać w następującej   kolejności:

- asfalt D- 20 w temp. 170-185  0C

- asfalt D- 35 w temp. 165-175  0C

- asfalt D-50, topiony w temp. 160 -175 0C    dozowany z dokładnością + - 0,3 %

- po uruchomieniu mieszadła dodać kruszywo + - 1,0 %  i wypełniacz + - 2,5 %

- po całkowitym wymieszaniu i uzyskaniu jednolitej masy , stopniowo przy ciągłym

mieszaniu dodawać pozostałe składniki od najdrobniejszych do najgrubszych .

Masę należy uznać za całkowicie gotową jeżeli nie wydziela pary wodnej , nie   przywiera do mieszadła i ma temperaturę do 180 0C.

- 5.2.2. Wstępna ocena masy

- Wstępna ocena masy dokonywana jest po wyglądzie masy :

- - masa dobra - jednolicie czarna i lśniąca , gęsta o temp. od 180 0C , nie przykleja się

- do  łap mieszadła , na papierze pozostawia tłuste plamy .

- - masa chuda - matowa , zwięzła , niejednorodna  , słabo plami papier

- - masa przeasfaltowana - błyszcząca , rzadka , szybko się rozpływa , pozostawia duże

- plamy .

- - masa przepalona - wydziela żółte opary i silny swąd

-  masa niedogotowana - zwięzła , półmatowa , lepi się do mieszadła , trudno się

- rozkłada ma powierzchnię matową  z rakowinami .

- 5.3. Ręczne wbudowanie masy

- Układanie masy dopuszczalne jest tylko w temperaturze otoczenia wyższej niż 0 0C ,

- w sprzyjających warunkach atmosferycznych - bez opadów deszczu czy śniegu , bez zalewania czy zalodzenia powierzchni . Na suchym , oczyszczonym i zagruntowanym podłożu układać warstwę asfaltu o grubości i profilu współgrającym z istniejącą nawierzchnią wyrównując powierzchnię gładzikiem .

- W miejscach rozległych ubytków asfalt należy układać przy użyciu listew prowadzących .

- W trakcie robót zabrania się smarowania kubłów , taczek łopat , listew gładzików  itp. produktami ropopochodnymi .

- Wierzchnią warstwę remontowanych powierzchni należy zaraz po ułożeniu posypać i zatrzeć ostrym piaskiem w ilości 2-3 kg. / m2 . Powierzchnia powinna być jednolitej barwy , bez rys i pęknięć .

- Ponadto remontowane powierzchnie powinny posiadać następujące parametry :

- - nasiąkliwość wagowa % nie więcej niż 0,5

- - zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm % nie mniej niż 20

- - gęstość pozorna g/cm3  asfaltu lanego

- kruszywo skalne do 2,8 g/cm3      - 2,10

- kruszywo skalne pow. 2,80 g/cm3 - 2,25

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. Ogólne zasady kontroli zgodnie z D- 00.00.00.

- 61.1. Asfalt lany powinien spełniać następujące wymogi zawarte w tabeli

| - Lp. | - Właściwości | - W-wa. ścieralna |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 1 | - Zawartość wolnych przestrzeni , % nie więcej niż | - 1,5 |
| - 2 | - Nasiąkliwość wagowa , % nie więcej niż | - 0.5 |
| - 3 | - Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm , po wyekstrachowaniu asfaltu , % nie mniej niż | - 20 |
| - 4 | - Zawartość ziaren większych od 2 mm . po wyekstrachowaniu asfaltu , % nie mniej niż | - 35 |
| - 5 | - Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineral. - po wyekstrachowaniu asfaltu , % nie więcej niż | - 20 |
| - 6 | - Gęstość pozorna , g/cm3 asfaltu lanego - - przy zast. Kruszywa ze skał o gęstości mniejszej niż 2,80 g/cm3 , nie mniej niż : - - przy zast. Kruszywa ze skał o gęstości mniejszej niż 2,80 g/cm3 , nie mniej niż : | - 2,10 - 2,25 |
| - 7 | - Przełom | - Przy wyłamaniu próbki wyciętej - z nawierzchni , ziarna kruszywa - nie powinny wyłuskiwać się z - przełomu |
| - 8 | - Rozmieszczenie ziaren grysu | - Ziarna grysu w przełomie got. - nawierzchni lub szlifowanym jej przekroju powinny być równomiernie rozmieszczone |
| - 9 | - Penetracja nawierzchni , mm , nie więcej niż : | - 8 |

- i będzie podlegać kontroli w ramach jej postanowień .

- 6.2. Pomiary w trakcie robót  :

- - grubość nawierzchni - do poziomu istniejącej nawierzchni

- - skład asfaltu lanego 	- frakcja powyżej 2 mm +- 5,0 % bezwzgl. wartości

- - frakcja poniżej 0,075 +- 3,0 % bezwzgl. wartości

- - asfalt +- 0,5 % bezwzgl. wartości

- złącza podłużne i poprzeczne - polega na oględzinach zewnętrznych . Złącza powinny

być	dobrze związane i zatarte

- obramowanie nawierzchni - sprawdzenie prawidłowego wykonania

-  wygląd zewnętrzny naprawianych fragmentów nawierzchni - jednorodny , bez

spękań, deformacji , plam i wykruszeń .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. szczegółowy obmiar każdej łaty z podaniem jej powierzchni i głębokości oraz  lokalizacji.

7.2. Jednostką obmiaru jest 1 tona  wbudowanej masy .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady ogólne podane w D- 00.00.00.

- W przypadku stwierdzenia wad inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę na nowa wadliwie wykonanej warstwy.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne zgodnie z D- 00.00.00.

9.2. Cena wbudowania jednej tony  asfaltu lanego obejmuje :

- oczyszczenie i ew. osuszenie miejsc remontowanych ( ubytków ) wraz z wycięciem

- oznakowanie robót

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- wyprodukowanie asfaltu lanego i dostarczenie go na miejsce wbudowania

- przesmarowanie krawędzi ubytków lepiszczem

- rozłożenie asfaltu lanego

- posypanie piaskiem lub grysem z zatarciem lub przywałowaniem

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] -PN-S-96032:2000 	-Drogi samochodowe . Nawierzchnie z asfaltu lanego

[2] - PN-B-11111 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka

[3] - PN-B-11112 :1996 - Kruszywo mineralne . Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

[4] - PN-B-11113 - Kruszywo mineralne . Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych .   Piasek .

[5] - PN-S-96504	 - Drogi samochodowe . Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

[6] - PN-S-04001	 - Drogi samochodowe . Metody badań mas mineralno - bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych .

[8] - PN-C-96170 - Przetwory naftowe . Asfalty drogowe .