SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I.   Drut w gatunku AgSn010

Wymagany skład chemiczny :

| 1. | Ag | 89,0 – 92,0 % |
| --- | --- | --- |
| 2. | SnO2 | 8,0 – 11,0 % |
| 3. | Ni | max. 0,2% |
| 4. | Cu | max. 80ppm |
| 5. | Zn | max. 10ppm |
| 6. | Fe | max. 10ppm |
| 7. | Pb | max. 10ppm |
| 8. | Cd | max. 10ppm |
| 9. | Pozostałe zanieczyszczenia | 0,1% |

WYMIARY, ILOŚĆ I STAN :

Drut AgSnO10 - średnica 1,8 mm ± 0,04; (stan twardy) - ilość 40 kg (±10%)

II.   Drut w gatunku AgSn010

Wymagany skład chemiczny :

| 1. | Ag | 89,0 – 92,0 % |
| --- | --- | --- |
| 2. | SnO2 | 8,0 – 11,0 % |
| 3. | Ni | max. 0,2% |
| 4. | Cu | max. 80ppm |
| 5. | Zn | max. 10ppm |
| 6. | Fe | max. 10ppm |
| 7. | Pb | max. 10ppm |
| 8. | Cd | max. 10ppm |
| 9. | Pozostałe zanieczyszczenia | 0,1% |

WYMIARY, ILOŚĆ I STAN :

Drut AgSnO10 - średnica 2,60 mm ± 0,04; (stan twardy) - ilość 10 kg (±10%)

III. Drut w gatunku AgNi 10

Wymagany skład chemiczny :

| 1. | Ag | 89,00 – 91,0 % |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ni | 9,0 – 11,00 % |
| 3. | Cu | max. 80ppm |
| 4. | Zn | max. 10ppm |
| 5. | Fe | max. 10ppm |
| 6. | Pb | max. 10ppm |
| 7. | Cd | max. 10ppm |
| 8. | Pozostałe zanieczyszczenia | 0,1% |

WYMIARY, ILOŚĆ I STAN :

Drut AgNi 10 - średnica 2,0mm ± 0,04; (stan miękki) - ilość 25kg (±10%)

IV.   Drut w gatunku AgCdO10

Wymagany skład chemiczny :

| 1. | Ag | 89,0 – 91,0 % |
| --- | --- | --- |
| 2. | CdO | 9,0 – 11,0 % |
| 3. | Ni | max. 0,2% |
| 4. | Cu | max. 80ppm |
| 5. | Zn | max. 10ppm |
| 6. | Fe | max. 10ppm |
| 7. | Pb | max. 10ppm |
| 8. | Cd | max. 10ppm |
| 9. | Pozostałe zanieczyszczenia | 0,1% |

WYMIARY, ILOŚĆ I STAN :

Drut AgCdO10 - średnica 4,0mm ± 0,04; (stan miękki) - ilość 15 kg (±10%)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE :

Drut powinien być czysty, wolny od oleju, plam, brudu. Powinien mieć jednolity kolor bez łuski, zadziorów, dziur.

WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE :

Drut winien posiadać certyfikat zawierający nazwę materiału, numer wytopu, numer zamówienia, skład chemiczny, wymiar i twardość (HV10).