Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA  WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM NOWYCH PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH o wymiarach 300x150x15

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem  nowych płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 w granicach administracyjnych Gminy Słupsk  sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Płyty drogowe betonowe nie mogą pochodzić z rozbiórek; muszą być fabrycznie nowe, spełniać warunki określone przez  Polskie Normy i podczas dostawy posiadać Krajową Deklarację Zgodności.

3. Szacowane zapotrzebowanie: 1534szt.

4. Ofertę cenową należy złożyć w formie stałej na czas realizacji umowy ceny jednostkowej w zł/ szt  na dostawę płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15  wraz z transportem i rozładunkiem po stronie Wykonawcy zgodnie z podanym szacowanym zapotrzebowaniem:

1534 szt.

5. Cechy techniczne dla płyt drogowych betonowych :

1)   pełne, żelbetowe o wymiarach 300x150x15 cm:

2)   klasa wytrzymałości betonu na ściskanie  ≥ 30/37 wg. PN -EN 206+A1:2016-12

3)   odchyłki od wymiarów:

-   długość  ±5 mm,

-   szerokość  ±5 mm,

-   grubość  ±5 mm,

4)   odporność na działanie mrozu ≥ F150,

5)   grubość otuliny (dotyczy głównych prętów zbrojeniowych) 30 mm  ±5 mm,

6)   odporność na ścieranie  ≤ 18000/4870mm3 / mm2,

7)   nasiąkliwość  < 5%,

8)   minimalna nośność płyty 50 kN,

9)   minimalna masa całkowita zbrojenia w 1 płycie co najmniej 39 kg,

10)   każda płyta  musi posiadać trwałe logo producenta (nie malowane ).

6. Dostawca płyt drogowych betonowych musi posiadać potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie wytrzymałości na zginanie o minimalnej wartości 50kN. Badanie wykonane zgodnie z metodyką badawczą wg normy BN-60/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/02

7. Sposób i warunki realizacji dostaw:

1)  Dostawy płyt drogowych betonowych realizowane będą  sukcesywnie transportem Wykonawcy w granicach administracyjnych wiejskiej Gminy Słupsk.

2)  Stała cena jednostkowa  obejmującą koszty transportu i rozładunku w zł/szt. na czas realizacji zamówienia

3)  Wymagane godziny dostawy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 we wskazane przez Zamawiającego miejsce w granicach administracyjnych Gminy Słupsk,

4)  Dostawy realizowane będą sukcesywnie w ilości stosownej do potrzeb Zamawiającego do bazy Zamawiającego w Jezierzycach bądź w dowolne miejsce wskazane na terenie wiejskiej Gminy Słupsk, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy (faksem, e-mailem, telefonicznie).

5)  Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w terminie nie przekraczającym 10 dni. Dowodem zrealizowania dostawy będą  dowody wydania WZ wystawiane każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych.

6)  Rozliczenie za dostarczone płyty drogowe  – płatność przelewem bankowym na podstawie faktury VAT po zrealizowaniu danej partii dostawy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uznawany będzie wpływ na rachunek bankowy Wykonawcy. Zapłata następować będzie każdorazowo po wydaniu przedmiotu zamówień częściowych na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, zgodnych z dowodem WZ .

7)  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom jedynie w zakresie  transportu i rozładunku zakupionego środka – płyt drogowych. Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.

8)  Odbioru ilościowo– jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Działu Zarządu Dróg Zamawiającego. Wszystkie wady zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca bezzwłocznie potwierdzi pisemnie.

9)  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

10) Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat  na poczet realizowanej dostawy.

8. Gwarancja

1)  Obowiązkowy okres gwarancji 60 m-cy.

2) Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot Zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jakichkolwiek usterek, uszkodzeń, niedokładności, wad jakiegokolwiek rodzaju mających swoją przyczynę w niewłaściwym wykonaniu umowy i ujawnionych w okresie gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty odbioru każdej dostawy.

3)  W przypadku dostawy przedmiotu umowy nie spełniającego wymogów określonych w § 1 Umowy, SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na swój koszt, dokona jego wymiany na właściwy - w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem jego aktualnych potrzeb.

4) Wykonawca uzna w ramach gwarancji wady powstałe z jego winy tj.:

- wady wynikające z niespełnienia warunków określonych przez Polskie Normy,

- wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości,

- wady powstałe w trakcie procesu technologicznego,

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości strat poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wadliwie wykonanych dostaw.

6) Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane pisemnie.