SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.04.04.02.

WARSTWA MROZOOCHRONNA I PODBUDOWA
  Z MIESZANEK NIEZWIĄZANYCH KRUSZYWA

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Określenia podstawowe

- MATERIAŁY

  - Materiały do wykonania warstw

    - Kruszywa

    - Woda

  - Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej

    - Postanowienia ogólne

    - Wymagania dla mieszanki kruszyw

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

  - Przygotowanie podłoża

  - Wytwarzanie mieszanki kruszywa

  - Odcinek próbny

  - Wbudowanie mieszanki

  - Zagęszczanie mieszanki

  - Utrzymanie warstwy

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Badania przed przystąpieniem do robót

  - Badania w czasie robót

    - Uziarnienie mieszanki

    - Zawartość wody w mieszance

    - Zagęszczenie i nośność

    - Właściwości kruszywa

  - Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy

    - Dopuszczalne tolerancje od wielkości wymaganych cech geometrycznych

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

  - Inne dokumenty

D.04.04.02.      WARSTWA MROZOOCHRONNA I PODBUDOWA  Z MIESZANEK NIEZWIĄZANYCH   KRUSZYWA

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne dla robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanek kruszywa niezwiązanych w związku z tematem.

1.1. Określenia podstawowe

- Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw: naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach

- Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża.

- Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.

- Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami oddziaływania mrozu.

- Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa łub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami rożnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy.

- Kruszywo słabe - kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5). O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Mieszanka na podbudowę  dostarczana lub produkowana bezpośrednio na budowie powinna być badana według Zakładowej Kontroli Produkcji i wprowadzana na podstawie badan typu i deklaracji zgodności producenta.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.

2.1. Materiały do wykonania warstw

2.1.1. Kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstwy podbudowy zasadniczej lub pomocniczej powinny spełniać wymagania WT-4 2010 Mieszanki Niezwiązane Tablica 1 w zależności od przeznaczenia.

Jeżeli będą stosowane kruszywa z osadowych skał węglanowych, to należy ograniczyć ich udział do 20% w mieszance, za pisemną zgodą Zamawiającego.

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek niezwiązanych zapisane w tab. 1 WT-4 2010

| Punkt w normie PN-EN 13242 |  |  | Właściwości |  |  |  | Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Warstwa mrozoochronna |  |  |  |  |  |  | Podbudowy pomocniczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podbudowy zasadniczej |  |  |  |  |  |  |  | Odniesienie do tablicy w PN-EN 13242 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | KR1-KR7 |  |  |  |  |  |  | KR3-KR4 |  |  |  |  |  | KR5-KR7 |  |  |  |  |  |  |  |  | KR1-KR7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1÷4.2 |  | Zestaw sit # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria nie niższa niż |  |  |  |  |  |  |  | GC80/20, GF80, GA75 |  |  |  |  |  |  |  | GC80/20, GF80, GA75 |  |  |  |  | GC80/20, GF80, GA75 |  |  |  | GC80/20, GF80, GA75 |  |  |  |  |  | Tab. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Wartości graniczne i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego o D≥2d na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 przy D/d<4 |  |  |  |  |  |  |  | GTcNR |  |  |  |  |  |  |  | GTcNR |  |  |  |  | GTcNR |  |  |  | GTC20/15 |  |  |  |  |  |  | Tab. 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | D/d≥4 |  |  |  |  |  |  |  | GTcNR |  |  |  |  |  |  |  | GTcNR |  |  |  |  | GTcNR |  |  |  | GTC20/17,5 |  |  |  |  |  |  | Tab. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 |  |  |  |  |  |  |  | GTFNR, GTANR |  |  |  |  |  |  |  | GTFNR, GTANR |  |  |  |  | GTF10, GTA20 |  |  |  | GTF10, GTA20 |  |  |  |  |  | Tab. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Kształt kruszywa grubego – wg PN-EN 933-4a) a) wskaźnik płaskości kategoria nie wyższa niż |  |  |  |  |  |  |  | FINR |  |  |  |  |  |  |  | FI50 |  |  |  |  | FI50 |  |  |  | FI50 |  |  |  |  |  |  | Tab. 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | lub b)wskaźnik kształtu wg PN-EN 933-4 kategoria nie wyższa niż |  |  |  |  |  |  |  | SINR |  |  |  |  |  |  |  | SI55 |  |  |  |  | SI55 |  |  |  | SI55 |  |  |  |  |  |  | Tab. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym lub w kruszywie grubym (≥4mm) wydzielonym z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż |  |  |  |  |  |  |  | CNR |  |  |  |  |  |  |  | C90/3 |  |  |  |  | C90/3 |  |  |  | C90/3 |  |  |  |  |  | Tab. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  | Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1 a) w kruszywie grubyma) |  |  | fDeklarowana |  |  |  |  |  |  |  | fDeklarowana |  |  |  |  |  |  |  |  | fDeklarowana |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b) w kruszywie drobnym |  |  | fDeklarowana |  |  |  |  |  |  |  | fDeklarowana |  |  |  |  |  |  |  |  | fDeklarowana |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Jakość pyłu |  |  |  |  |  |  |  |  | Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagań p. 2.2-2.4 WT-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2 kategoria nie wyższa niż |  |  |  |  |  |  |  |  | LANR |  |  |  |  |  |  |  | LA40 |  |  |  |  | LA40 |  |  |  | LA30 |  |  |  |  |  |  |  | Tab. 9 |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | MDE Deklarowana |  |  |  |  |  |  |  | MDE35 |  |  |  |  |  |  |  |  | MDE35 |  |  |  |  |  |  |  | Tab. 11 |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Gęstość wg PN-EN 1097-6 rozdział 7,8 albo 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Deklarowana |  |  |  |  |  |  |  | Deklarowana |  |  |  |  |  |  |  |  | Deklarowana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Nasiąkliwość b) wg PN-EN 1097-6 rozdział 7,8 albo 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | WA242 |  |  |  |  |  |  |  | WA242 |  |  |  |  |  |  |  |  | WA242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ASNR |  |  |  |  |  |  |  | ASNR |  |  |  |  |  |  |  |  | ASNR |  |  |  |  |  |  |  | Tab. 12 |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | SNR |  |  |  |  |  |  |  | SNR |  |  |  |  |  |  |  |  | SNR |  |  |  |  |  |  |  | Tab. 13 |  |  |  |  |
| 6.4.2.1 |  | Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie wyższa niż |  |  |  |  |  |  |  |  | V5 |  |  |  |  |  |  |  | V5 |  |  |  |  |  |  |  |  | V5 |  |  |  |  |  |  |  | Tab. 14 |  |  |  |  |
| 6.4.2.2 |  | Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1, p. 19.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brak rozpadu |  |  |  |  |  |  |  | Brak rozpadu |  |  |  |  |  |  |  |  | Brak rozpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2.3 |  | Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brak rozpadu |  |  |  |  |  |  |  | Brak rozpadu |  |  |  |  |  |  |  |  | Brak rozpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 |  | Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 |  | Zanieczyszczenia |  |  |  |  |  |  |  |  | Brak ciał obcych takich jak: drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć produkt końcowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  | Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3. wg PN-EN 1097-2 |  |  |  |  |  |  |  | SBLA |  |  |  |  |  |  |  | SBLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SBLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 |  |  |  | Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyższa niż |  |  |  |  |  |  |  | F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tabl.18 |  |  |  |  |  |
| Zał.C |  |  |  | Skład materiałowy |  |  |  |  |  |  |  | Deklarowany |  |  |  |  |  |  |  | Deklarowany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Deklarowany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a)    Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna mieścić się w wybranych krzywych granicznych

b)      Jeżeli kruszywo nie spełnia warunku maksymalnej nasiąkliwości WA24 należy wykonać badanie mrozoodporność

2.1.2. Woda

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale zapewniającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.

2.2. Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej

2.2.1. Postanowienia ogólne

Do warstwy podbudowy zasadniczej, pomocniczej i warstwy mrozoochronnej przewiduje się zastosowanie mieszanek kruszyw o uziarnieniu 0/31,5mm.

W przypadku braku możliwości pozyskania mieszanki o wymaganym uziarnieniu dopuszcza się użycie kruszywa o innym uziarnieniu, zgodnie z WT-4, po uprzednim uzgodnieniu z Inżynierem

2.2.2. Wymagania dla mieszanki kruszyw

Mieszanka kruszyw powinna być tak produkowana i składowana, aby wykazywała zachowanie jednakowych właściwości i spełniała wymagania podane w tablicy 2

Mieszanki niezwiązane do warstwy mrozoochronnej i podbudowy powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.

Dostarczona mieszanka kruszywa musi być identyfikowalna przez następujące informacje:

- powołanie na WT-4 2010

- źródło i producenta – jeśli materiał został przemieszczony, powinno być podane zarówno źródło jak i lokalizacja składowiska

- wymiar górnego kruszywa (D)

- rodzaje kruszywa zawarte w mieszance

- gęstość szkieletu mieszanki i wilgotność optymalna.

Dokument dostawy powinien zawierać co najmniej następujące dane

- oznaczenie wg asortymentu

- datę wysyłki i pochodzenie

- wielkość dostawy

- kolejny numer dokumentu dostawy.

Producent mieszanek musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP), aby zapewnić, że wyrób spełnia wymagania niniejszej STWiORB. Przy produkcji mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować system 4.

Tablica 2. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej

| LP | Właściwość | Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | warstwy mrozoochronnej | podbudowy pomocniczej |  | podbudowy zasadniczej |  |
|  |  | KR1KR7 | KR3KR4 | KR5KR7 | KR1KR2 | KR3 KR7 |
| 1. | Uziarnienie mieszanki Niezwiązanej | 0/31,5 | 0/31,5 |  | 0/31,5 |  |
| 2. | Maksymalna zawartość pyłów, kategoria nie wyższa niż: | UF15 | UF12 | UF12 | UF9 |  |
| 3. | Minimalna zawartość pyłów | LFNR | LFNR | LFNR | LFNR |  |
| 4. | Zawartość nadziarna, kategoria OC nie niższa niż: | OC90 | OC90 | OC90 | OC90 |  |
| 4a. | Kształt kruszywa grubego – wg PN-EN 933-4 a) wskaźnik płaskości kategoria nie wyższa niż | FINR | FI50 | FI50 | FI50 |  |
|  | lub b) wskaźnik kształtu wg PN-EN 933-4 kategoria nie wyższa niż | SINR | SI55 | SI55 | SI55 |  |
| 4b. | Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym lub w kruszywie grubym (≥4mm) wydzielonym z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż | CNR | C90/3 | C90/3 | C90/3 |  |
| 5. | Uziarnienie (wg WT-4 2010) | Krzywe uziarnienia wg rys. 6 | Krzywe uziarnienia wg rys. 9 |  | Krzywe uziarnienia wg rys. 12 |  |
| 6. | Tolerancja przesiewu - porównanie z wartością S deklarowaną przez dostawcę | G v | G B | G B | G B |  |
| 7. | Jednorodność uziarnienia - różnice w przesiewach | G v | G B | G B | G B |  |
| 8. | Jakość pyłów oznaczona wg PN-EN 933-8 załącznik Ab) na frakcji 0/4 (SE4), po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, według PN-EN 13286-2, wartość nie niższa niż: | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 9. | Odporność na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż: | LANR | LA40 | LA40 | LA30 |  |
| 10. | Odporność na ścieranie (frakcja referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyższa niż | MDENR | MDE Deklarowana | MDE Deklarowana | MDE35 |  |
| 11. | Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 kategoria nie wyższa niż: | FDeklarowana (ubytek masy nie więcej niż 7%) | F4 | F4 | F4 |  |
| 12. | Wartość CBRc) [%] po zagęszczeniu wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia wymaganego dla danej warstwy i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej: | Warstwa mrozoochronna, odsączająca i odcinająca: 35; | 80 | 80 | 80 | 120 |
| 13. | Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, [%(m/m)] wilgotności optymalnej wg metody Proctora | 80-100 | 80-100 |  | 80-100 |  |
| b) Badanie wskaźnika piaskowego SE4 według normy PN-EN 933-8:2012, załącznik A Badanie wskaźnika piaskowego SE4 należy przeprowadzić według normy PN-EN 933-8 załącznik A, po wcześniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy użyciu aparatu Proctora według normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwiązanej). Dla mieszanek o D ≤ 31,5mm stosuje się formę Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm formę Proctora C i ubijak C. Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora należy przygotować próbkę zgodnie z normą PN-EN 933-8 załącznik A i wykonać badanie wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/4mm. c) Badanie wskaźnika nośności CBR według normy PN-EN 13286-47:2012 Dla w-wy mrozoochronnej (KR1KR7), podbudowy pomocniczej (KR3KR7) oraz zasadniczej (KR1KR2) badanie wskaźnika nośności CBR dla mieszanek niezwiązanych do warstw przywołanych w niniejszej OST należy wykonać po ich zagęszczeniu metodą Proctora zgodnie z normą PN–EN 13286-2 do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. Próba do badania CBR powinna być przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN–EN 13286-47 (materiał odsiany przez sito #22,4mm). Zagęszczenie mieszanki powinno zostać wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwołanie do normy PN–EN 13286-2). Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zostać wybrana forma B z ubijakiem A. Dla w-wy podbudowy zasadniczej (KR3KR7) badanie wskaźnika nośności CBR dla mieszanek niezwiązanych do warstw przywołanych w niniejszej OST należy wykonać po ich zagęszczeniu zmodyfikowaną metodą Proctora zgodnie z normą PN–EN 13286-2 do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,03. Po przygotowaniu próby do badania CBR, mieszanka powinna zostać przebadana zgodnie z procedurą zawartą w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy postępowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostać użyty obciążnik o masie 2 kg. |  |  |  |  |  |  |

Dla mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do warstwy mrozoochronnej, traktowanej jako odsączającą jest wymagany również współczynnik filtracji.

Warstwa mrozoochronna nie powinna być wrażliwa na mróz. Natomiast wodoprzepuszczalność jest wymagana, jeżeli warstwa mrozoochronna pełni jednocześnie funkcję warstwy odsączającej.

W wypadku, gdy podbudowa może być narażona na działanie wody gruntowej, należy zapewnić odwodnienie konstrukcji nawierzchni np. przez zastosowanie warstwy odsączającej.

Warstwa ta powinna być wykonana z mieszanki odpornej na działanie mrozu, która w oznaczeniu w aparacie ITB-ZWK2 wg PN-55/B-04492 powinna charakteryzować się współczynnikiem filtracji 
k10> 12m/dobę (0,014cm/s).

Należy również dla każdej mieszanki na warstwę odsączającą oznaczyć współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is=1,0 wg PKN-CEN ISO/TS 17892-11 i załącznika D do WT-4 jako wartość deklarowaną k10.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Sprzęt do wykonania podbudów powinien być dobrany przez wykonawcę  tak aby zabezpieczył jakość zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem  budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwiązanej winna być rozkładana za pomocą urządzeń uniemożliwiających segregację.

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw niezwiązanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.

Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.

- równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki.

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed segregacją ,zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Transport pozostałych wyrobów  powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno spełniać wymagania określone w odpowiednich STWiORB w zależności od układu warstw konstrukcyjnych na danej drodze.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Odcinek próbny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

- określenia ilości warstwy koniecznych dla osiągnięcia wymaganego zagęszczenia;

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy na budowie.

Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy  po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli warstwa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Zawartość wody w mieszance zagęszczanej musi być zgodna z granicami podanymi w tablicy 2. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 5% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa od optymalnej o 5% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

5.5. Zagęszczenie mieszanki

Warstwy z mieszanki kruszywa należy zagęszczać walcami ogumionymi i wibracyjnymi gładkimi.

W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wilgotności optymalnej.

Zagęszczenie i nośność warstwy powinny być uzyskiwane równomiernie na całej szerokości.

Zagęszczenie i nośność kontroluje się płytą VSS (średnicy 30 cm) przez sprawdzenie modułów odkształcenia, które powinny odpowiadać warunkom podanym w  pkt. 6.2.3

Do obliczenia modułów E należy stosować następujący wzór:

- E1,2 = 3×Δp4×Δs×D

- p – różnica nacisków z zakresu 0.25 – 0.35 [MPa]

- s – przyrost osiadania odpowiadający p [mm]

- D – średnica płyty [mm].

Za zgodą Inżyniera dopuszcza się alternatywne metody badań.

5.6. Utrzymanie warstwy

Warstwa  po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową warstwę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

6.1. Badania przed rozpoczęciem robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- opracować receptę laboratoryjną dla mieszanki kruszywa oraz przedstawić Inżynierowi wraz z wynikami badań do zatwierdzenia;

- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Ważność wykonanych przez producenta mieszanki niezwiązanej pełnych badań materiałów wsadowych, w trakcie złożenia do akceptacji razem z receptą nie może przekroczyć pół roku od dnia wykonania tych badań. Badania materiałów wsadowych w ramach badań własnych Wykonawcy należy powtarzać jeden raz na rok.

6.2. Badania w czasie robót

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu warstwy z mieszanki kruszywa niezwiązanej

| - Lp. | - Wyszczególnienie badań | - Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | - Maksymalna powierzchnia warstwy przypadająca na jedno badanie (m2) |
| - 1 | - Uziarnienie mieszanki | - 1 | - 300 |
| - 2 | - Zawartość wody w mieszance |  |  |
| - 3 | - Zagęszczenie i nośność warstwy | - 2 | - 600 |
| - 4 | - Badanie właściwości mieszanki kruszyw | - przy zatwierdzeniu materiału oraz przy każdej istotnej zmianie jego właściwości, zmianie złoża, zmianie producenta. |  |

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

- Pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej do badania uziarnienia i wilgotności należy wykonywać w oparciu o ustalony system poboru próbek w zależności od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z częstością nie mniejszą niż 1 raz / na dziennej działce roboczej.

- Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych .

6.2.2. Zawartość wody w mieszance

Zawartość wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zagęszczania badana według PN-EN 13286-2 powinna odpowiadać wymaganej w granicach określonych w tablicy 2.

6.2.3. Zagęszczenie i nośność

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Kontrolę zagęszczenia oraz nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-77/8931-12 i nośności E2 wg metody obciążeń płytowych.

Zagęszczenie warstwy z mieszanki niezwiązanej należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest < 2,2, lub wskaźnik zagęszczenia IS i nośność warstwy E2 jest zgodna z dokumentacją projektową.

Minimalna częstość badania zagęszczenia i nośności powinna wynosić 1 badanie na dziennej działce roboczej wg pkt. 6.2.

Dopuszcza się alternatywne metody pomiaru nośności i zagęszczenia w uzgodnieniu z Inżynierem.

- Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy wskaźnik odkształcenia Io tj. stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

- Io = E2E1     2,2

Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa.

Obliczenie wyników wg wzoru:

E=3Δp4Δs⋅D

- w którym:

- E – moduł odkształcenia (MPa)

- p – różnica nacisków (MPa)

- s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)

- D – średnica płyty (mm)

Procedura wykonania badania modułu odkształcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podłoża przez obciążenie płytą VSS wg Załącznika B3 do KPRNPP-2013

6.2.4. Właściwości kruszywa

Właściwości mieszanki kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w tablicy 1 należy badać dla każdej dostawy. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane losowo w obecności Inżyniera.

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy

| - Lp. | - Wyszczególnienie badań i pomiarów | - Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Szerokość warstwy | - Minimum 5 razy na 0,5 km każdej jezdni |
| - 2 | - Równość podłużna | - w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| - 3 | - Równość poprzeczna | - 10 razy na 0,5 km |
| - 4 | - Spadki poprzeczne*) | - 10 razy na 0,5 km |
| - 5 | - Rzędne wysokościowe**) | - co 25 m dla drogi ekspresowej i co 50 m dla pozostałych dróg; w osi jezdni i na jej krawędziach każdej jezdni |
| - 6 | - Ukształtowanie osi w planie*) | - usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej |
| - 7 | - Grubość warstwy | - Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej - Przed odbiorem: nie rzadziej niż raz na 300 m2 lub zgodnie z poleceniem Inżyniera w przypadku dróg o małej powierzchni podbudowy |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

**) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji propozycję miejsc pomiarowych.

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje od wielkości wymaganych cech geometrycznych

Częstość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwiązanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkości projektowanych podano w Tablicy 7.

Tablica 7. Minimalna częstość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwiązanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

| L.p. | Badania i pomiary |  |  | Minimalna częstość badań i pomiarów |  | Tolerancje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy |  |  | 10 razy na 0,5 km |  | ±10 cm |  |
| 2 | Równość podłużna |  |  | 10 razy na 0,5 km |  | +10/-15 mm |  |
| 3 | Równość poprzeczna |  |  | 10 razy na 0,5 km |  | +10/-15 mm |  |
| 4 | Spadek poprzeczny |  |  | 10 razy na 0,5 km |  | ± 0,5% |  |
| 5 | Rzędne wysokościowe |  |  | co 20 m w 3-ech wyznaczonych pkt |  | +1 /- 2cm |  |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie |  |  | 10 razy na 0,5 km |  | ± 5 cm |  |
| 7 | Grubość warstwy |  |  | w 3-ech punktach na działce dziennej (min 1 raz na 200m2) |  | +10mm / -15mm |  |

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowaną przez Inżyniera.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.	PN-EN 13242	Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2.	PN-EN 13285	Mieszanki niezwiązane. Wymagania.

3.	PN-EN 932-1	Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek

3.	PN-EN 932-3	Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu 	petrograficznego.

4.	PN-EN 932-5	Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie podstawowe i 	wzorcowanie.

5.	PN-EN 933-1	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.

6.	PN-EN 933-3 	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.

7.	PN-EN 933-4	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.

8.	PN-EN 933-5	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.

9.	PN-EN 933-8	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego.

10.	PN-EN 933-9	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania błękitem metylenowym.

11.	PN-EN 1008	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatności 	wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

12.	PN-EN 1097-1	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na 	ścieranie (mikro-Deval).

13.	PN-EN 1097-2	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie.

14.	PN-EN 1097-6	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.

15.	PN-EN 1367-l	Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 	atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.

16.	PN-EN 1367-2	Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu.

17.	PN-EN 367-3	Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania.

18.	PN-EN 1744-1	Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.

19.	PN-EN 1744-3	Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 	wymywanie kruszyw.

20.	PN-ISO 565	Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek.

21.	PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie i wymagania ogólne.

22.	PN-EN 13286-2	 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności. Zagęszczanie aparatem Proctora.

23.	PN-EN 13286-47  Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy 	 wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego.

24.	PN-EN 13286-50	Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Metody sporządzenia próbek badawczych. Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym.

25.	BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

## 10.2. Inne dokumenty

25.	Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)

26.	Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

27.     Załącznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modułu odkształcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podłoża przez obciążenie płytą VSS