SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.04.05.01a

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot STWiORB

  - Zakres stosowania STWiORB

  - Zakres robót objętych STWiORB

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- MATERIAŁY (GRUNTY)

  - Grunty do  ulepszonego podłoża

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

  - Przygotowanie podłoża

  - Odcinek próbny

  - Rozłożenie i zagęszczenie warstwy

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Badania przed  rozpoczęciem robót

  - Badania w czasie robót

    - Badania przydatności gruntów do warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego

    - Badanie zagęszczenia i nośności warstwy

  - Częstotliwość i zakres pomiarów wykonanej warstwy

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

D.04.05.01.a ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO

# WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wytyczne dla robót związanych z wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego.

  - Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych  STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad związanych z wykonaniem i odbiorem:

- warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%,

- warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥20% - gdy pełni funkcję warstwy odsączającej o k10≥ 8m/dobę,

zgodnie z Dokumentacją Projektową i Przedmiarem Robót. Lokalizacja warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego oraz grubość warstwy zgodna z Projektem Wykonawczym.

1.4. Określenia podstawowe

Materiał ulepszony – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości zostały zmienione, w efekcie czego spełnia on wymagania wynikające z przewidzianego zastosowania.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona według wzoru:

Is=ρdρds

gdzie:

d	-	gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m3), wg BN-8931-12:1977

ds	-	maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-8931-12:1977 (Mg/m3).

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona według wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

d60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 -  średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm),

Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni. Rolę warstwy odsączającej może pełnić warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podłoża. Aby warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy odsączającej muszą być wykonane z materiału

ziarnistego (mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o odpowiednim współczynniku filtracji.

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# MATERIAŁY (GRUNTY)

## Grunty do ulepszonego podłoża

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego winna być wykonana z materiału niewysadzinowego zgodnie z tablicą 1,  KTKNPiP 2014, KTKNSZ 2014.

Tablica 1. Wymagania dotyczące gruntów niewysadzinowych do warstwy ulepszonego podłoża.

| Właściwości |  | Wymagania wobec gruntów niewysadzinowych do warstwy ulepszonego podłoża KR3-KR7 |
| --- | --- | --- |
| Zawartość ziaren większych od 5,6 mm, co najmniej % |  | Brak wymagań |
| Zawartość ziaren większych od 2 mm, co najmniej % |  | 5 |
| Maksymalna zawartość cząstek przechodzących przez sito 0,063mm w warstwie; %: | W typowych zastosowaniach | 15 |
|  | Gdy pełni rolę warstwy odsączającej | 6 |
| Wskaźnik CBR, co najmniej % |  | 20 |
| Współczynnik filtracji k10 warstwy, co najmniej: | W typowych zastosowaniach | Brak wymagań |
|  | Gdy pełni rolę warstwy odsączającej | 8 m/dobę |

Materiały do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego muszą być zaakceptowane przez Inżyniera po uzyskaniu pozytywnych wyników badań.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wybór sprzętu do wykonania robót należy do Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.

# TRANSPORT

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie może powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu należy do Wykonawcy i powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowywania materiału.

# WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.

## Przygotowanie podłoża

Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno spełniać wymagania określone w Dokumentacji Projektowej w zależności od  kategorii ruchu oraz panujących warunków gruntowo – wodnych.

## Odcinek próbny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania warstwy jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

- określenia ilości warstwy koniecznych dla osiągnięcia wymaganego zagęszczenia;

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy na budowie.

Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy  po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

## Rozłożenie i zagęszczenie warstwy

Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli warstwa składa się z więcej niż jednej warstwy mieszanki, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja należy przed zagęszczeniem wymienić materiał na materiał o odpowiednich właściwościach.

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”.

Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła grubość zgodną z Dokumentacją Projektową.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożoną warstwę należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejną warstwę można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego powinna spełniać wymagania dotyczące zagęszczenia Is (lub Io) oraz nośności E2.

Warstwa  po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową warstwę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

## Badania przed rozpoczęciem robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ocenę techniczną lub aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- opracować receptę laboratoryjną dla ulepszonego podłoża oraz przedstawić Inżynierowi wraz z wynikami badań do zatwierdzenia;

- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2.

- Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

## Badania w czasie robót

### Badania przydatności gruntów do warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego

Badania powinny być przeprowadzane na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż raz na 5000 m3 robót ziemnych. Każde badanie powinno określać:

- skład granulometryczny wg PN-B-04481(wskaźnik różnoziarnistości) lub alternatywnie 
wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 dopuszcza się badanie przy użyciu laserowych mierników cząstek,

- wilgotność naturalną wg PN-B-04481,

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,

- kapilarność bierną wg PN-B-04493,

- współczynnik filtracji wg wzoru amerykańskiego USBSC

- wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01  lub wg PN-EN 933-8, Załącznik A,

- wskaźnik nośności wg PN-S-02205:1998, Załącznik A.

Wszystkie wyniki badań powinny być zgodne z normą PN-S-02205:1998.

### Badanie zagęszczenia i nośności warstwy

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia Is (lub Io) oraz modułu odkształcenia E2.

Badanie zagęszczenia i nośność warstwy z częstotliwością nie mniej niż 1 razy na każde 2000m2 warstwy.

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is≥1,00 przy oznaczeniu według BN-77/8931-12.

Moduł odkształcenia E należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,35 MPa.

Obliczenie wyników wg wzoru:

w którym:

E – moduł odkształcenia (MPa)

p – różnica nacisków (MPa)

s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)

D – średnica płyty (mm)

Oznaczanie modułu odkształcenia podłoża przez obciążenie płytą należy wykonać wg PN-S-02205.

Wymagania nośności na powierzchni ulepszonego podłoża muszą być zgodne z przyjętymi założeniami konstrukcyjnymi wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Nośność E2 sprawdzona na powierzchni warstwy ulepszonego podłoża powinna wynosić:

E2 ≥ 50MPa, dla KR5-KR7.

## Częstotliwość i zakres pomiarów wykonanej warstwy

Częstotliwość i zakres pomiarów wykonanej warstwy podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Grubość | w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| 2. | Szerokość | 10 razy na 1 km |
| 3. | Równość podłużna | co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| 4. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 5. | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km |
| 6. | Rzędne wysokościowe i ukształtowanie w planie | co 25 m dla drogi ekspresowej i co 50 m dla pozostałych dróg; w osi jezdni i na jej krawędziach każdej jezdni |

Tablica 3. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych ulepszonego podłoża warstwy technologicznej

| Lp. | Cecha mierzona | Tolerancja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | +10cm /-10cm |
| 2 | Nierówności podłużne lub poprzeczne mierzone 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 | ±15mm |
| 3 | Spadki poprzeczne | ±0,5% |
| 4 | Rzędne wysokościowe | -2 cm, +1 cm |
| 5 | Ukształtowanie osi w planie | ±5cm |
| 6 | Grubość warstwy | ±10% |

## Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą i zaakceptowaną przez Inżyniera.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne".

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

- PN-B-04493	Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

- PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- BN-77/8931-12	     Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- PN-B-04452	     Geotechnika. Badania polowe.

- PN-S-02204	     Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

- PN-EN 1008	Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

- BN-64/8931-01	      Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaźnika piaskowego

- PN-EN 933-8 		Badanie geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek Badanie wskaźnika piaskowego

- BN-68/8931-04	 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Załącznik do Zarządzenia 
nr 31Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.