# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT

SST ZT 02

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

CPV –  45233000-9

# PROJEKT MODERNIZACJI BIEŻNI POLIURETANOWEJ PRZY MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SPORTOWYM W POZNANIU

# W POZNANIU

SPIS TREŚCI

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE	3

1.	WSTĘP	3

2.	MATERIAŁY	3

3.	SPRZĘT	5

4.	TRANSPORT	5

5.	WYKONANIE ROBÓT	5

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	7

7.	OBMIAR ROBÓT	8

8.	ODBIÓR ROBÓT	8

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	8

10.  Normy i dokumenty związane	8

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| STO / OST SST | - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| BHP | - bezpieczeństwo i higiena pracy |
| #### IN | - Inspektor Nadzoru |

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

# 1.	WSTĘP

## 1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją nawierzchni poliuretanowej bieżni i powierzchni boisk do konkurencji lekkoatletycznych: skoku w dal, boiska do koszykówki, kortu tenisowego na terenie  Młodzieżowym Ośrodku Sportowym na ul. Gdyńskiej 1 w Poznaniu.

## 1.2.	Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

## 1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

## Uzupełnienie podbudowy z kruszyw łamanych w zakolach lub wykonanie nowej podbudowy,

## Wykonanie nowych nawierzchni poliuretanowych,

## Malowanie linii segregacyjnych w kolorze białym - kortu tenisowego, boiska do koszykówki 3x3, rozbiegu do skoku w dal

## Oznakowanie bieżni zgodnie z wytycznymi PZLA.

## l .4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

# 2.	MATERIAŁY

## 2.1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU ‘SANDWICH’ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubości od 14 mm do 25 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Składa się z dwu warstw: elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli:

| Grubość (mm) | Min. 14 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie ( Mpa) | Min 0,56 |
| Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) | Min 56 |
| Tarcie (TRRL) | Min 63 |
| Deformacja pionowa w 23o C (mm) | 1,6-1,8 |
| Redukcja siły w 23o C (%) | 37-38 |

Na potwierdzenie powyższych parametrów oferowanej nawierzchni poliuretanowej Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

1. Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF(WA) laboratorium badające nawierzchnie sportowe ,potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni ,wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF(WA)

2. Aktualne badania na zgodność z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostałych parametrów nawierzchni nie wyszczególnionych w raporcie IAAF(WA)

3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF(WA) zgodny z zadana grubością nawierzchni

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych

5. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

6. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych,

7. Kompletny raport z badań na zgodność z ochrona środowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12 dotycząca zawartości metali ciężkich

8. Badania WWA nawierzchni

9. Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni systemu zarządzania kontrolą jakości ,zgodnie z EN ISO 9001

10. Certyfikat World Athletics 1 Class

Potwierdzeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego ma być złożony przez Wykonawcę kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF(WA).

### 2.2. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU EPDM – ZAKOLA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 10mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

Posiada Atest Higieniczny PZH, spełnia wymagania normy EN 14877.

Jest to nawierzchnia jednowarstwowa i tworzy ją mieszanina granulatu gumowego EPDM i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Po całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli:

| Grubość (mm) | 10 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | >0,40 |
| Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) | >60 |
| Ścieralność , aparat Tabera (g) | <1,60 |
| Tarcie |  |
| - w stanie suchym | >80 |
| - w stanie mokrym | >55 |
| Odkształcenie pionowe w temp. 23°C (mm) | <1,9 |
| Redukcja siły w temp. 23°C (%) | >40 |
| Pionowe odbicie piłki (%) | >100 |
| Odporność na starzenie (stopień skali szarej) | min. 4 |

### Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Aktualne badania na zgodność z EN 14877:2013 (PN-EN14877:2014)

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

- Wymagania środowiskowe zgodnie z normą DIN 18035-6:2013-07

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).

Podbudowa mineralno-gumowa ET powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach opisanych w tabeli poniżej:

| Wydłużenie przy zerwaniu | 8 – 12 % |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 0.45 – 0.59 N/mm² |
| Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 80 C | 0,05 – 0,11 % |
| Grubość | 35 – 46 mm |
| Prędkość przesiąkania wodą | 52000 - 64000 mm/godz |

- Wymagane dokumenty dotyczące podbudowy mineralno-gumowej ET

- Atest Higieniczny PZH

- Badania uprawnionego  laboratorium potwierdzające wymagane parametry

# 3.	SPRZĘT

## 3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonania nawierzchni należy użyć specjalistycznego sprzętu  do rozkładania, impregnowania i malowania nawierzchni.  Wszystkie warstwy nawierzchni powinny zostać ułożone poprzez specjalistyczne rozkładarki.

# 4.	TRANSPORT

## 4.1. 	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Transport materiałów należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta.

# 5.	WYKONANIE ROBÓT

## 5.1 	Ogólne wymagania wykonania nawierzchni  syntetycznej  bieżni

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.

- Wykonawca, zważywszy na posiadaną wiedzę i doświadczenie, powinien wziąć pod uwagę wszystkie konieczne do zrealizowania zamówienia elementy, nawet jeżeli nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.

5.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU ‘SANDWICH’ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ

## 5.2.1 Charakterystyka podbudowy

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu „sandwich” zostanie wykonana na istniejącej podbudowie betonowej. Poniżej opisano wymagania dla podbudowy.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m nie powinny być większe niż 6 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).

Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadać odspojonych odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

## 5.2.3 Impregnacja podłoża

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża.

Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka  lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym.

### 5.2.4 Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanów. Tak wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować system poliuretanowym. Tą czynność wykonuje się ręcznie. Całość warstwy powinna być nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlowaną warstwę należy bezwzględnie pokryć w przeciągu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu należy zaimpregnować. Należy to zrobić również po opadach deszczu.

### 5.2.5 Wykonanie warstwy użytkowej

Wykonuje się ją w następujący sposób. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej składników A:B = 100:61. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany . Mieszać należy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym działaniu tak, aby nie napowietrzyć systemu a obroty mieszalnika nie mogą przekraczać 300 obr/min. Następnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowaną i zaszpachlowaną warstwę nośną oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami .

Po upływie 5-10 min. warstwę PUR zasypuje się z nadmiarem , granulatem EPDM (z pierwotnej Produkcji, barwiony w masie!! - nie dopuszcza się granulatu z recyklingu!!! ) o granulacji 1-3,5 mm , który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się . Należy nie dopuszczać do powstawania „łysych plam”.

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu należy zebrać . Całkowita grubość systemu wynosi min. 13 mm.

### 5.2.6 Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90% , a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

### 5.2.7 Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Ogólna instrukcja użytkowania zewnętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni . Unikać zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy .

5.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU EPDM – ZAKOLA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ

### 5.3.1 Charakterystyka podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć).

Podbudowa mineralno – gumowa ET powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej.

W miejscu dawnej rzutni do pchnięcia kulą po rozebraniu istniejącej nawierzchni poliuretanowej należy wykorytować na głębokość około 30 cm. Wykonać nową podbudowę zgodnie z warstwami poniżej:

- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego frakcji 0-5mm gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr. 15 cm

- warstwa rozsączająca z piasku gr. 10 cm

Zagęszczenie podbudowy do IS=0,98 potwierdzone badaniem zagęszczenia.

### 5.3.2 Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 10 mm,

- warstwa mineralno-gumowa ET pod nawierzchnię właściwą o gr. 3,5 cm,

istniejąca podbudowa z kruszywa do uzupełnienia lub podbudowa zgodnie z pkt. 5.3.1. Zagęszczenie podbudowy do IS=0,98 potwierdzone badaniem zagęszczenia.

### 5.3.3	Malowanie linii pozostałych elementów

Oznakowanie bieżni wykonać zgodnie z opracowaniem „Malowanie stadionu” – wydanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki – 10.05.2016 r. Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej

Wszystkie linie muszą być jednakowego koloru, kontrastującego z kolorem nawierzchni kortu. Linie wykonać w kolorze białym.

### 5.3.5 Wykonanie podbudowy mineralno – gumowej ET:

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, żwiru kwarcowego płukanego i suszonego połączonego  lepiszczem poliuretanowym jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest  kruszywem kwarcowym i z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze, w odpowiednim stosunku wagowym.

### 5.3.6 Impregnacja podłoża (w razie potrzeby):

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do tego celu używa się specjalnego primera (impregnatu). Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym.

### 5.3.7 Wykonanie warstwy użytkowej

Składa się ona z granulatu gumowego EPDM o granulacji 1-4 mm (1-3,5mm), połączonego  lepiszczem poliuretanowym jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze, w odpowiednim stosunku wagowym.

Całkowita grubość systemu (nawierzchni) wynosi ok. 10 mm.

### 5.3.8 Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

# 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU ‘SANDWICH’ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ

Kontroli podlega sposób kompletności wykonania robót związanych z wymianą poliuretanową nawierzchni bieżni, impregnacji betonowej podbudowy, uzupełnieniem podbudów (głównie z kruszyw)i  malowaniem linii

### Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

- Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.

- Posypka z EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą poliuretanu.

- Nie należy dopuścić do powstawania „łysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien być zebrany.

- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp).

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni zgodnie z pkt. 2.1.

6.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU EPDM – ZAKOLA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ

- Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość.

- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.

- Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą ET.

- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów (w przypadku boisk, kortów itp).

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni zgodnie z pkt. 2.2.

# 7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla robót jest :

Wymiana nawierzchni poliuretanowej – 1 m2

Impregnacja podbudowy, uzupełnienie podbudów, malowanie linii  – 1 m2

# 8.	ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w umowie pomiędzy zlecającym i wykonawcą

# 10.  Normy i dokumenty związane

- Atesty PZH

- Instrukcje producentów

- Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną