Zał. 1

Dostarczony węgiel musi spełniać następujące wymagania:

- węgiel kamienny orzech,

- gatunek I,

- wartość opałowa w stanie roboczym nie mniej niż 24 000 kJ/kg,

- uziarnienie od 40 mm do 80 mm,

- zawartość popiołu do 7 %,

- zawartość siarki do 0,6 %

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo           ( certyfikat ) jakości potwierdzający powyższe parametry.

Dostawa do 3 dni

Koszty dostawy wliczone w cenę.