**Parametry techniczne tkaniny**

1. Skład tkaniny:
2. mieszanka: 70% poliester, 30% wełna,
3. waga powierzchni g/m2  700+/-50,
4. grubość mm 3,4+/-0,4,
5. odporność na rozciąganie (wg normy PN-EN ISO 13934-1: wątek > 500N, osnowa >500N,
6. wytrzymałość na rozdzieranie (wg normy PN-EN ISO 13937-3): wątek 30N, osnowa 30N,
7. odporność na ścieranie > 100.000,
8. kolor: BLUE (ozn. 6801 DOGRIS FH/6782 BLUE).
9. Zamawiający wymaga realizacji usługi **z wykorzystaniem materiału firmy KNEITZ o wzorze desenia według załączonego foto i oznaczenia: 6801 DORIS FH/6782 BLUE.**

