# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego o frakcji uziarnienia 
0-31,5 mm na potrzeby utrzymania dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 
9 zadań – Rejonów Drogowych.

- Kruszywa łamane o frakcji uziarnienia 0-31,5 mm muszą spełniać wymagania zgodne 
z normą PN-EN 13285:2018-08, tabela poniżej.

Tabela wymagań dla kruszyw

| Lp. | Właściwości | Pobocze drogi | Rozdz. w PN-EN 13285 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki | 0/31,5 | 4.3.1 |
| 2 | Maksymalna zawartości pyłów: kategoria UF | UF9 | 4.3.2 |
| 3 | Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF | LFNR | 4.3.2 |
| 4 | Zawartość nadziarna: kategoria OC | OC90 | 4.3.3 |
| 5 | Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE*) co najmniej | 45 | 4.3.6 |
| 6 | Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1. kategoria nie wyższa niż | LA35 | - |
| 7 | Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE | Deklarowana | - |
| 8 | Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 | F4 | - |
| 9 | Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej | ≥80 | - |
| 10 | Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m) wilgotności optymalnej wg metody Proctora | 80-100 |  |

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2

- Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

- Do każdej partii dostaw Wykonawca dostarczy deklarację właściwości użytkowych.

- Realizacja dostaw: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Ilość oraz adresy dostaw wg. odrębnego załącznika.