SWZ	Załącznik nr 3 do Umowy	Sygn. akt 04/DI/25/KŁ

Instrukcja eksploatacji posadzek przemysłowych utwardzonych powierzchniowo – hale garażowe

- plamy po olejach winny być natychmiast usuwane z powierzchni, pozostawienie ich na dłuższy czas może spowodować trwałe przebarwienie powierzchni, a w skrajnych przypadkach osłabienie powierzchni utwardzonej i degradację posadzki,

- w razie bezpośredniego kontaktu płyty posadzki ze  środkami chemicznymi winna być ona każdorazowo neutralizowana poprzez obfite spłukanie detergentu wodą,

- wszelkie zabrudzenia posadzki towarami płynnymi lub sypkimi powinny być jak najszybciej usuwane i w razie konieczności poddawane neutralizacji,

- posadzki utwardzone powierzchniowo powinny być utrzymywane w czystości, szczególnie istotne jest, aby na bieżąco usuwać z nich różnego rodzaju kurz, pył i piasek, ponieważ występowanie tego rodzaju zanieczyszczeń spowodować może dużo szybsze wycieranie wierzchniej warstwy utwardzenia,

- zaleca się okresowe czyszczenie posadzki zgodnie z poniższymi zaleceniami; ograniczy to występowanie zabrudzeń i przebarwień powierzchni.

Do okresowego czyszczenia posadzek przemysłowych utwardzanych zaleca się:

- stosowanie delikatnych środków czyszczących o odczynie lekko zasadowym, o pH powyżej 7, dedykowanych do czyszczenia posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo. Nie wolno stosować środków zawierających rozpuszczalniki takie jak toluen, ksylen, aceton, trichloroetylen, rozpuszczalniki organiczne, silne związki  alkaliczne,  środki o odczynie kwasowym, alkohole, glikole oraz wszelkie substancje degradujące matrycę cementową.

Maszyny czyszczące

- Do czyszczenia posadzek utwardzonych powierzchniowo zalecamy stosowanie maszyn zamiatająco - myjących.

- Pady używane w maszynach powinny być miękkie lub  średnio twarde (w przypadku mocniejszych zabrudzeń). Zalecany kolor padu do bardzo mocnych zabrudzeń kolor czarny.

- Źle dobrane szczotki lub pady czyszczące mogą niszczyć powierzchnię posadzki. Po czyszczeniu posadzki na mokro należy ją pozostawić do całkowitego wyschnięcia.