# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

(STWiOR)/ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W

w m. Izdebno Kościelne i Zabłotnia, gm. Grodzisk Maz.

Część I. Opis przedmiotu zamówienia

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu Przebudowy drogi powiatowej nr 1508W w m. Izdebno Kościelne i Zabłotnia, gm. Grodzisk Mazowiecki, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1507W w kierunku m. Zabłotnia. Łączna długość odcinka objętego zakresem robót wynosi 650m, zgodnie z dokumentacją projektową – rysunki wraz z przedmiarem.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 1508W, poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 20cm, podbudowy na poszerzeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, warstwy wiążącej na całej szerokości nawierzchni (6,0m)  z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 5 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej na całej szerokości nawierzchni (6,0m) z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm po zagęszczeniu, poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 15cm o szerokości 1,0m,  regulacja wysokościowa zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm – gr. warstwy 15cm, regulacja wysokościowa i ułożenie nawierzchni  zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, wykonanie nawierzchni asfaltowego włączenia  z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych.

- Roboty przygotowawcze

- Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe obejmują frezowanie istniejącej nawierzchni, rozbiórkę istniejących zjazdów, przepustów, części istniejącej podbudowy i poboczy. Materiał z frezowania stanowi własność zamawiającego, urobek należy dostarczyć do siedziby PZD w m. Kozerki ul. Marsa 12.

- Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta poszerzenia jezdni i pobocza.

- Nawierzchnia, poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m, podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 20cm, podbudowy na poszerzeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, warstwy wiążącej na całej szerokości nawierzchni (6,0m)  z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 5 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej na całej szerokości nawierzchni (6,0m) z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm po zagęszczeniu oraz wykonanie nawierzchni asfaltowego włączenia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Ułożenie nawierzchni pełną szerokością – zamawiający nie dopuszcza technologii „połówkowej”.

- Pobocza zakres robót obejmuje wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 15cm o szerokości 1,0m.

- Zjazdy – zakres robot obejmuje wykonanie regulacja wysokościowa zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm – gr. warstwy 15cm, regulacja wysokościowa i ułożenie nawierzchni  zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.

- Oznakowanie poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych.

- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót – przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z wprowadzeniem oraz utrzymaniem oznakowania czasowego robót.

- Projekt stałej organizacji ruchu– po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu stałej organizacji ruchu oraz wprowadzenia i aktualizacji zmian wynikających z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

- Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- dokumentacja projektowa – rysunki wraz z przedmiarem.

- STWiOR - OPZ.

- obowiązującymi normami i przepisami, OST, WT-1 i WT-2.

CZĘŚĆ II. Roboty drogowe

1. Roboty przygotowawcze

1.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów. Roboty pomiarowe należy wykonać wg ST nr D-01.01.01.

2. Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni, wykonanie nasypów z zagęszczeniem, uformowanie pobocza gruntowego ziemią z urobku. Roboty ziemne dla robót należy wykonać zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy. Nadmiar urobku stanowi własność wykonawcy.

2. Nawierzchnia jezdni.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do 6,0m

- podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm – gr. 20cm,

- podbudowy na poszerzeniu z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm,

- warstwy wiążącej na całej szerokości nawierzchni (6,0m) z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 5cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3/4,

- warstwy ścieralnej na całej szerokości nawierzchni (6,0m) z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm po zagęszczeniu.

Nawierzchnię jezdni należy ułożyć pełną szerokością.

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 dla ruchu KR-3/4, wykonanie na poszerzeniach – grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 2014 r. Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość  lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Wybudowanie wg ST nr D-04.07.01a. wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową niemodyfikowaną spełniającą wymagania określone normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe - Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Recepta na mieszankę mineralno-asfaltową podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Do recepty należy załączyć badanie typu z badaniami materiałów wsadowych oraz próbki materiałów wsadowych (kruszywa, wypełniacz ). Zamawiający zastrzega możliwość wykonania badań materiałów przez niezależne laboratorium na swoje zlecenie.

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Podbudowę należy wykonać o gr. 5cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 dla ruchu KR-3/4. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i dodatków. Mieszankę mineralno-asfaltową na podbudowę wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową niemodyfikowaną, spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania składu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i kruszyw wapiennych. Recepta na mieszankę mineralno-asfaltową podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Do recepty należy załączyć badania materiałów wsadowych oraz próbki materiałów wsadowych (kruszywa, wypełniacz). Zamawiający zastrzega możliwość wykonania badań materiałów przez niezależne laboratorium na swoje zlecenie.

- warstwa ścieralna SMA. Warstwę ścieralną o gr. 4 cm po zagęszczeniu, należy wykonać z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11S PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4.Mieszanki mineralno-asfaltowe muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego, kruszyw wapiennych i dodatków do produkcji betonu asfaltowego a SMA należy wykonać na kruszywach twardych gabro, bazalt.

Mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Złącza technologiczne (poprzeczne) należy równo obciąć a powierzchnię obciętej krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową lub masą typu BORNIT w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

3. Pobocza. Zakres robót obejmuje wykonanie n/w robót:

- Roboty ziemne obejmują wykonanie profilowania i korytowanie pod pobocza z kruszywa łamanego. Roboty należy wykonać na warunkach określonych w ST nr D- 02.01.01 – wykopy, ST D-02.03.01 – nasypy.

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne należy wykonać na warunkach określonych w ST nr D-04.01.02

- Pobocza należy wykonać z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - gr. 15cm o szerokości 1,0m

- Zjazdy. Zakres robót obejmuje wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów o nawierzchni:

- z kruszywa – należy zastosować kruszywo naturalne frakcji 0-31,5mm

- z kostki betonowej – należy zastosować kostkę betonową gr. 8cm, na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm.

5. Oznakowanie poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych (linie segregacyjne).

6. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą STWiOR.

7. Odbiór końcowy.

Wykonawca wykona roboty drogowe i zgłosi je do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nadzoru należy przygotować operat kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych i złożyć go Zamawiającemu. Operat kolaudacyjny winien zawierać:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. (Dla inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dopuszcza się złożenie oświadczenia geodety lub kopii wniosku z potwierdzeniem złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Grodzisku Maz. w celu przyjęcia inwentaryzacji do zasobu).

- pomiary cech geometrycznych wykonanych warstw: pomiar równości poprzecznej i podłużnej, szerokości zgodnie z OST oraz wyniki badań:, skład mieszanki na poszczególne warstwy, z wyciętych próbek z konstrukcji nawierzchni pomiar grubości, wskaźnik zagęszczenia, zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z PN-EN 12697-8.

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na materiały wsadowe mieszanek asfaltowych Badania typu należy przedłożyć inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- dziennik budowy,

- księga obmiaru wykonanych robót,

- sprawozdanie techniczne,

- szczegółowe zestawienie wykonanych robót.

- dokumentacja powykonawcza drogowa

- projekt czasowej organizacji ruchu

- projekt stałej organizacji ruchu

- BIOS zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

- PZJ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

8. Warunki płatności Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem budowlanym, OST, i obowiązującymi WT-1 i WT-2, normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe - Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych, i niniejszą STWiOR.

9. Obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie robót drogowych i zgłoszenie ich do odbioru.

- złożenie operatu kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

- wykonanie projektu organizacji stałej oraz na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej i stałej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Starostę Grodziskiego., ul. Daleka 11a z siedmiodniowym  wyprzedzeniem

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdów na czas robót nawierzchniowych,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót

- za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy odpowiada Wykonawca

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę

Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zatwierdzenie BIOS i PZJ przez Inspektora Nadzoru, przedstawienie i wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu, oraz spełnienie innych warunków zawartych w umowie.

10. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.