WARUNKI ODTWORZENIA NAWIERZCHNI W MIEJSCU WŁĄCZENIA DO  ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ (UL. JANA PASKA)

- Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltobetonowej:

  - Nawierzchnia ma być odtwarzana w zakresie wykonywanego wykopu pod sieć wodociągową do włączenia W1,

  - Szerokość odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokość wykopu powiększoną o 15 cm z każdej strony wykopu poza szerokość nawierzchni naruszonej, oberwanej  lub zniszczonej na krawędziach wykopów tj. ok. 1,0m,

  - Naprawa nawierzchni w szerokości podanej w pkt 1.b obejmuje całą konstrukcję nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami,

  - Jeżeli zniszczeniu ulegnie nawierzchnia poza szerokością podaną w pkt 1.b (np. w skutek wbicia się łap lub gąsienicy  koparki w nawierzchnię) należy odtworzyć nawierzchnię bez wymiany podbudowy w grubości jaka występowała dotychczas na tej jezdni (min 8cm).

  - Układanie mieszanki asfaltowej ma być wykonywane w temperaturze podłoża
 i  powietrza powyżej +5OC, na suche, czyste i odpylone podłoże po uprzednim jego skropieniu emulsją kationową.

  - Jeśli mieszanka będzie zbyt zimna, nie wolno jej układać, a próba ułożenia skutkować będzie ponownym wykonaniem robót nawierzchniowych.

- Jeśli krawężnik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrócony lub zapadnięty należy go wyregulować do właściwego poziomu przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych. Światło krawężnika powinno wynosić 12 cm z tym, że musi być ono dostosowane do warunków rzeczywistych aktualnie panujących  w ulicy, tj. terenów zieleni.

- Połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną oraz z krawężnikiem będzie uszczelnione taśmą asfaltowa na etapie układania nawierzchni. Pierwszy raz bezpośrednio po wykonaniu nawierzchni, a w ramach gwarancji - po raz drugi przed zakończeniem okresu gwarancyjnego  – masą zalewową.

- W przypadku robót w chodniku zajmujący pas zobowiązany jest do przełożenia całej szerokości chodnika w sytuacji, gdy odległość krawędzi wykopu do krawędzi chodnika jest mniejsza lub równa 0,8 m.

- Włazy kanałowe, zasuwy, hydranty oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie terenu należy wyregulować z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. należy im nadać pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w której się znajdują. W przypadku obsadzenia w gruncie należy te urządzenia zabezpieczyć brukiem na podsypce cementowo-betonowej.

- Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiednich i ulic dojazdowych do terenu budowy odpowiada zajmujący pas. Obowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza się jego sprzęt, naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych podczas realizacji robót i transportu związanego z budową.

- Wykopy prowadzone w drodze gruntowej winny być zagęszczone ze wskaźnikiem zagęszczenia gruntu w jezdni Is=1,0 we wszystkich punktach badania i na wszystkich głębokościach do rzędnej 20 cm powyżej przewodu z zastrzeżeniem wykonania wierzchniej warstwy gr. 20 cm z kruszywa  kamiennego lub betonowego, z dostosowaniem do rzędnej istniejącej niwelety drogi.

- Zajmujący pas, po zakończeniu prac, ma obowiązek (przy braku chodników przy nawierzchni asfaltowej) ewentualne pobocza uporządkować, uprzątnąć i wyrównać teren.

- Naprawa chodników ma polegać na odbudowaniu ich do stanu pozwalającego na prawidłowe                      i bezpieczne użytkowanie i do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót ziemnych. Popękane płyty chodnikowe lub kostki mają zostać wymienione na całe. Krawężniki na ławie betonowej i obrzeża ustawione prawidłowo i zafugowane.

- Jeżeli w ramach odtworzenia nawierzchni będzie konieczne ustawienie krawężnika przy istniejącej nawierzchni, należy go ustawić na ławie betonowej z oporem, a styk krawężnika i nawierzchni uszczelnić odpowiednią masą zalewową.

- Wszystkie roboty drogowe należy prowadzić zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robót (z obostrzeniem odnośnie zagęszczenia gruntu) oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Każda czynność związana z zasypaniem wykopu i odtworzeniem nawierzchni polegająca na zakryciu podlega odbiorowi przez przedstawiciela zarządcy drogi w wyniku wcześniejszego zgłoszenia zajmującego pas. Istnieje możliwość odkrywkowego sprawdzenia jakości robót zanikowych, wykonanie odkrywek, napraw poodkrywkowych, wtedy konsekwencje złego odtworzenia nawierzchni ponosi w pełnym zakresie, w tym kosztów,  zajmujący pas. Nieodebranie czynności podlegającej zakryciu powodować będzie nie odebranie całości robót i nieprzerwane naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

- W przypadku prowadzenia robót w styczności z urządzeniami obcymi lub przy kolizjach z urządzeniami obcymi na protokóle odbioru należy uzyskać podpis posiadaczy tych urządzeń (zalecana obecność przedstawiciela tych instytucji w komisji ds. odbioru).

- Konstrukcj nawierzchni jezdni ul. Jana Paskaw miejscu robót:

- Warstwa ścieralna z BA AC11S, asfalt 50/70 o gr. 5 cm,

- Warstwa wiążąca z BA AC16W, asfalt 35/50 o gr. 7 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm o gr. 20 cm, C903, GA85, WT-4 2010,

- Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,0 o gr. 15 cm,