| Pakiet warstw geotech. | Numer warstwy geotechnicznej | Rodzaj gruntów | Stratygrafia | Gęstość objętościowa  [T/m3] | Symbol konsolidacji wg PN-81/ B-03020 | Charakterystyczny (średni) stopień zagęszczenia ID | Charakterystyczny (średni) stopień plastyczności IL | Spójność cu [kPa] | Kąt tarcia wewnętrznego u [  ] | Moduł pierwotnego odkształcenia Eo [MPa] | Edometryczny moduł ściśliwości Mo [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grunty antropogeniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nl | nl | Ps | Nasyp | 1,70 | - | 0,50 | - | - | 33,0 | 59,0 | 79,9 |
| nll | nlla | Gp  |  | 2,20 2,05 | C | - | 0,18 | 17,8 | 15,1 | 8,6 | 12,3 |
|  | nllb | Pg |  | 2,10 | C | - | 0,30 | 13,3 | 13,2 | 1,7 | 2,5 |
| Grunty rodzime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l | la | Pd | Czwartorzęd | 1,90 | - | 0,59 | - | - | 31,4 | 47,3 | 56,4 |
|  | lb | Ps |  | 1,70 - 2,00 | - | 0,50 | - | - | 29,9 | 32,9 | 41,0 |
|  | lc | Pd |  | 2,00 | - | 0,69 | - | - | 33,0 | 59,0 | 79,9 |
| ll | lla | Gp G, p  |  | 2,20 2,10 2,05 | C | - | 0,20 | 16,9 | 14,8 | 6,4 | 9,4 |
|  | llb | Gp p G |  | 2,10 2,05 2,00 | C | - | 0,35 | 11,9 | 12,4 | 3,0 | 4,5 |
| lll | lll | Nm, T |  | 0,85 - 1,35 | - | - | 0,39 | 5,4 | 5,9 | 2,1 | 2,9 |

Zestawienie charakterystycznych parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych

zał. 5

zał. 6

Przed zastosowaniem do obliczeń parametry charakterystyczne należy pomnożyć przez współczynnik materiałowy m, który wynosi:

- dla gruntów nasypowych - 0,8 lub 1,2 w zależności od zastosowanych obliczeń,

- dla gruntów rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zależności od zastosowanych obliczeń.

opracował: mgr inż. Piotr Głogowski