Stryszawa, dnia 09.05.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Stryszawa

Stryszawa 17

34-205 Stryszawa

IPP.271.18.2024

Do wszystkich zainteresowanych

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IPP.271.18.2024 prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: „Modernizacja boiska do piłki ręcznej w miejscowości Stryszawa poprzez wymianę nawierzchni”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

- Treść zapytania:

Prosimy w celu poszerzenia konkurencyjności o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach i dokumentach.  Zaproponowany system nawierzchni uzyskał raporty z badań na zgodność z FIFA dla najwyższego poziomu FIFA Quality PRO oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości trawy. Zaproponowane rozwiązanie posiada zbliżone parametry do wymaganych w postępowaniu, a co najważniejsze trawa jest dużo gęściejsza w stosunku do wymaganej trawy. Nasza nawierzchnia ma nieco mniejsze parametry: siłę wyrywania pęczka czy przepuszczalność w stosunku do wymaganych, niemniej jednak spełniają one wymagania zawarte zarówno przez FIFA jak i normę EN 15330-1:2013. Podkreślamy, że podczas użytkowania nawierzchni różnice te nie będą odczuwalne ani widoczne. Norma EN 15330-1:2013 i FIFA określają siłę wyrywania pęczka na poziomie 40N, zaś przepuszczalność na poziomie 180mm/h. Proponowana przez nas nawierzchnia jest dużo gęściejsza niż przewidziana w postępowaniu, a także ma dużo lepszy dtex. Świadczy o bardzo wysokiej jakości nawierzchni. Nadmieniamy także , że proponowana przez nas nawierzchnia posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które potwierdzają wysoką jakość nawierzchni jakiej oczekuje Zamawiający.

Proponowane parametry sztucznej trawy:

• wysokość włókna min 45 max 47mm,

•trawa tuftowana,

• podkład: lateksowy,

• typ trawy: monofil prosty o dowolnym kształcie włókna wzmocniony rdzeniem stabilizującym

• rodzaj trawy: polietylen,

• ilość pęczków min. 11 100/m2,

• ilość włókien min 155 000/m2,

• dtex min 15.100,

• grubość każdego włókna min. 400 mikronów,

• waga włókna min. 1600g/m2

• waga całkowita min. 2800g/m2

• wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 145N/100mm,

• wyrywanie pęczka po starzeniu min 63 N,

• przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1500 mm/h,

• wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym,

Dokumenty posiadane przez trawę potwierdzające jej minimalne parametry:

• raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanej trawy syntetycznej w odniesieniu do FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)

• karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta,

• aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE

• atest PZH dla oferowanej nawierzchni i granulatu EPDM z recyklingu.

• autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

• raport z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno trawy syntetycznej po min. 200.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie musi być wystawione przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 i wprost potwierdzać brak widocznych uszkodzeń włókna oferowanej trawy syntetycznej.

• raport z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie zawartości WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych) w odniesieniu do rozporządzenia REACH.

Powyższe dowodzi, iż nawierzchnia spełnia oczekiwania Zamawiającego oraz wytyczne określone  w normie obowiązującej dla sztucznych traw EN15330-1:2013 i FIFA dla najwyższego poziomu Quality PRO.

Zatem wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ze względu na charakter podbudowy pod nawierzchnią z trawy syntetycznej Zamawiający akceptuje  trawy posiadające parametr przepuszczalności wody dla kompletnego systemu na poziomie 1500mm/h. Pozostałe wymagania w zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej pozostają bez zmian.

- Treść zapytania:

Trawy o wysokości 45-47mm układane są na podkładzie amortyzującym w celu zapewnienia lepszej amortyzacji. Wśród wymagań przetargowych nie ma informacji, aby trawa miała zostać zainstalowana na podkładzie. Nadmieniamy, iż producenci trawy o wysokości 45-47mm badają z użyciem podkładu amortyzującego.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu badań dla trawy syntetycznej z podkładem amortyzującym, pod warunkiem, że podczas Inwestycji trawa nie będzie instalowana na podkładzie amortyzującym zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ze względu na charakter podbudowy pod nawierzchnią z trawy syntetycznej Zamawiający nie wymaga zastosowania podkładu elastycznego/amortyzującego. Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań dla systemu nawierzchni z trawy syntetycznej na podkładzie elastycznym/amortyzującym.

Udzielone wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy 
je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Wójt Gminy Stryszawa

Rafał Lasek