M – 21.02.04 NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH

Kod CPV: 90.60.00.00-3

# 1. wstęp

## 1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą powierzchni betonowych.

## 1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

## 1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dokonanie napraw powierzchni betonowych, a więc:

- Przygotowanie podłoża do nanoszenia zaprawy,

- Zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojenia,

- Naniesienie zaprawy na remontowaną powierzchnię,

- Pielęgnację naniesionej zaprawy.

## 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami oraz określeniami podanymi w DM.00.00.00.

Zaprawa naprawcza –potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupełniania ubytków w betonie; zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.

## 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją Kontraktową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu lub osoby przez niego upoważnionej. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

## 2. MATERIAŁY

## 2.1. Wymagania ogólne

Należy stosować preparaty firmowe, które powinny posiadać:

- aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM,

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną

- nieprzeterminowaną przydatność do stosowania,

- możliwość stosowania na wilgotnym podłożu,

- odporność na działanie materiałów bitumicznych.

## 2.2. Wymagania szczegółowe

Należy przyjąć bezskurczowe zaprawy PCC/SPCC jako materiał do strukturalnych napraw konstrukcji żelbetowych. Zaprawa naprawcza oraz materiał do zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia powinny stanowić jednolity system naprawczy.

W zależności od miejsca naprawy należy przyjąć następujące rodzaje zapraw:

- PCC I

  - dla powierzchni obciążonych dynamicznie bezpośrednio ruchem drogowym (wierzch płyty pomostowej);

- PCC II

  - dla powierzchni nieobciążonych bezpośrednio ruchem drogowym, ale obciążone dynamicznie (belki główne i spód płyty pomostowej);

- PCC III

  - dla powierzchni nieobciążonych bezpośrednio ruchem  drogowym oraz nieobciążone dynamicznie (masywne filary, przyczółki).

Dostarczony na budowę produkt winien być zaopatrzony w atest wytwórcy, potwierdzający dokonanie badań, Zaprawy powinny spełniać następujące wymagania:

- Wytrzymałość na ściskanie określona na beleczkach po 7 dniach   30 MPa a po 28 dniach  45 MPa.

- Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach  5 MPa a po 28 dniach  9 MPa.

- Przyczepność do betonu minimum 1,5 MPa po 28 dniach (klasa betonu B-30)

- Przyczepność do stali dla prętów profilowanych minimum 15 MPa po 28 dniach

- Przyczepność do stali dla prętów gładkich minimum 10 MPa po 28 dniach

## 3. SPRZĘT

- Mieszarka mechaniczna śrubowa,

- Sprzęt do ręcznego zacierania zaprawy.

# 4. TRANSPORT

Transport produktu w odpornych na wilgoć workach, krytymi środkami transportowymi.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1 Wymagania organizacyjne

- Roboty naprawcze przy użyciu zaprawy typu PCC/SPCC wykonywane mogą być przez Wykonawcę posiadającego odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zaakceptowania Projekt Technologii i Organizacji Robót zawierający m.in. określenie receptury, sposobu mieszania i czasu nanoszenia oraz proponowane rozwiązania konstrukcyjne pomostów roboczych, umożliwiających dostęp do naprawianych powierzchni betonu.

## 5.2 Wymagania ogólne

- Roboty przy nanoszeniu zaprawy należy prowadzić przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5º C i nie wyższej niż 40st. C,

- Jeśli temperatura otoczenia przekracza 30º C, to należy:

  - Worki z zaprawą magazynować w chłodnym miejscu,

  - Stosować zimną wodę zarobową lub dodawać kruszonego lodu,

  - Prowadzić prace w chłodniejszej części dnia.

## 5.3 Przygotowanie podłoża do nanoszenia zaprawy

Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami:

- Krawędzie zagłębień lub spękań należy naciąć na głębokość nie mniejszą niż 10 mm,

- Powierzchnię istniejącego betonu należy zgroszkować tak, aby utworzyły się zagłębienia o głębokości do 5 mm,

- Przynajmniej na 6 godzin przed nałożeniem zaprawy powierzchnię betonową należy nasycić wodą, a ewentualny nadmiar wody usunąć sprężonym powietrzem lub szmatami.

Podłoże powinno spełniać następujące wymagania wytrzymałościowe:

- wytrzymałość średnia na ściskanie	 25 MPa

- wytrzymałość na odrywanie 	  1,5 MPa

## 5.4 Przygotowanie zbrojenia

W przypadku powierzchniowej korozji prętów zbrojenia (od strony otuliny) beton należy rozkuć do połowy średnicy pręta zbrojeniowego. Gdy pręty są skorodowane na całym obwodzie, rozkucie powinno sięgać jeszcze około 2 cm poza pręt. Odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy metodą mechaniczną do stopnia czystości Sa 2 1/2. Po oczyszczeniu pręty należy zabezpieczyć w zależności od stosowanego systemu naprawczego.

## 5.5 Przygotowanie zaprawy

Przygotowanie zaprawy w mieszarkach mechanicznych w sposób zgodny z instrukcjami fabrycznymi producenta (instrukcje te wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Kontraktu celem kontrolowania prawidłowości przygotowania zaprawy).

## 5.6. Nanoszenie zaprawy

- Zakłada się nanoszenie ręczne przez zacieranie warstwami o grubości nie większej niż 20 mm.

- Grubość nanoszonej warstwy zaprawy wyniknie po odkuciu skorodowanego betonu.

- Jeśli grubość pokrycia okaże się większa niż 20 mm, to należy założyć siatkę zbrojeniową z prętów związanych z betonem za pomocą stalowych kołków rozporowych. Otulenie prętów zbrojeniowych (siatki) musi być  10mm..

- Gdy zaprawa zwiąże (tj., gdy palec nie zagłębia się w masę, a tylko odciska lekki ślad), należy zacierać zaprawę do gładkości przy użyciu zacieraczek drewnianych lub syntetycznej gąbki.

## 5.7 Pielęgnacja naniesionej zaprawy

W ciągu 48 godzin po nałożeniu zaprawy należy ją zabezpieczyć przed utratą wilgoci poprzez przykrycie folią polietylenową.

## 5.8 Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska

Transport i magazynowanie składników zapraw powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.

Składniki zapraw powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach lub opakowaniach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5C i nie wyższych niż 25 C.

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów należy do Wykonawcy.

Sposób prowadzenia prac nie może powodować skażenia środowiska. Wszelkie odpady materiałów z żywicami Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu robót i poddać je utylizacji.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1 Zakres kontroli

Kontrola jakości obejmuje:

- Sprawdzenie atestów i daty przydatności produktu,

- Badania przygotowania podłoża,

- Kontrolę prawidłowości przygotowania zaprawy,

- Sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych

- Badania wytrzymałości warstwy zaprawy na odrywanie.

## 6.2 Badania przydatności materiałów

Badania przydatności materiałów polegają na:

- Sprawdzeniu atestów (sprawdzeniu parametrów technicznych zawartych w atestach z wymaganiami – dla mieszanki betonowej wg PN–88 / B-06250, dla cementu wg PN-88/B-04300, dla kruszywa wg PN-76/B-06714/12, PN-78/B-06714/13, PN-91/B-06714/15 i PN-78/B-06714/16, dla wody wg PN-88/B-32250) z uwzględnieniem dodatkowych wymagań podanych w ST M.13.01.00.

- Sprawdzeniu daty produkcji

- Sprawdzeniu daty przydatności do stosowania

- Sprawdzeniu stanu opakowań i warunków składowania

## 6.3 Kontrola wytwarzania materiałów

- Kontrolę wytwarzania materiałów sprawuje producent w ramach nadzoru wewnętrznego i dokumentuje ją wydaniem atestu dla każdej partii materiałów zgodnie z wymaganiami jak w pkt. 6.2 niniejszej ST.

- Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić aktualność otrzymanych atestów i przedstawić je do akceptacji Inżynierowi Kontraktu

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

## 6.4 Badanie przygotowania podłoża

Badanie przygotowania podłoża obejmuje:

- Wizualną ocenę prawidłowości wykonania robót – wg niniejszej ST,

- Sprawdzenie wytrzymałości na odrywanie.

Przygotowane podłoże musi spełniać następujące wymagania:

- Wytrzymałość na ściskanie > 25 MPa wg PN-74/B-06261,

- Wytrzymałość na odrywanie, jak niżej

Pomiar wytrzymałości na odrywanie należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01814.

Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu.

- Wartość średnia z wszystkich oznaczeń nie może być niższa niż 1,5 MPa,

- minimalna wartość pojedynczego oznaczenia nie niższa niż 1,0 MPa.

## 6.5 Badanie betonu

Badanie betonu (zaprawy) obejmuje:

- Badanie wytrzymałości na ściskanie

- Badanie nasiąkliwości

- Badanie wodoprzepuszczalności

- Badanie mrozoodporności

- Badanie wytrzymałości warstw na odrywanie

- Badanie wytrzymałości warstw na odrywanie przeprowadzić wg. PN-92/B-01814

- Należy wykonać 1 oznaczenie na 25 m2 wykonanej warstwy, lecz nie mniej niż 5 dla każdej zmiany warunków układania zaprawy.

- Wartość średnia z wszystkich oznaczeń nie może być niższa niż 1,5 MPa, a minimalna wartość pojedynczego oznaczenia nie niższa niż 1,0 MPa.

- Jeżeli wartość pojedynczego oznaczenia jest niższa niż 1,0 MPa wówczas należy wykonać dodatkowe oznaczenie obok, w odległości 1 m. W przypadku, gdy dodatkowe oznaczenie spełni warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia z wszystkich oznaczeń nie będzie niższa niż 1,5 MPa to należy uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony, badanie należy wykonać po nałożeniu wszystkich warstw zaprawy.

## 6.6 Sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych

- Sprawdzenie należy wykonać zgodnie z normą PN-77/S-10040

- Dopuszczalna odchyłka grubości warstwy zaprawy  5 mm

- Przy sprawdzeniu należy również ocenić wizualnie stan powierzchni betonu zwracając szczególną uwagę na jednorodność powierzchni pod względem barwy.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanej masy.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlegają:

- Zastosowane materiały

- Przygotowanie podłoża betonowego

- Ewentualne dozbrojenie siatką stalową

- Pomosty do obsługi prac

- Wykonana warstwa zaprawy PCC/SPCC

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr sześcienny (m3 ) wbudowanej masy.

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- przygotowanie podłoża betonowego (obejmujące groszkowanie i oczyszczenie),

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,

- przygotowanie i naniesienie warstwy szczepnej,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy,

- pielęgnacja naniesionej zaprawy,

- wykonanie ewentualnej siatki zbrojeniowej,

- oczyszczenia stanowiska pracy,

- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska (w tym ewentualne podesty zabezpieczające),

- wykonanie i rozebranie pomostów roboczych,

- odpady, ubytki materiałowe i utylizacja odpadów,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-92/B-01814	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych

- PN–88 / B-06250	Beton zwykły.

- PN-88/B-04300	Cement. Metoda badań. Oznaczenie cech fizycznych

- PN-76/B-06714/12	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych.

- PN-78/B-06714/13	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych.

- PN-91/B-06714/15	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego.

- PN-78/B-06714/16	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia kształtu ziarn.

- PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-77/S-10040	Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

- PN-85/B-04500 	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- Instrukcje producenta stosowanych preparatów.

- Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych. IBDiM, Wrocław 1998r.